DESCRIPTIF PLAFOND EUROCOUSTIC

TONGA dB 41 A

Le plafond sera constitué de panneaux type Tonga dB 41 A ép. 38 mm en module de 600x600 mm ou 1200x600 mm, bord droit à ossature apparente, posés sur une ossature en acier galvanisé T de 24 mm, type Quick-Lock, porteurs de 3,6m suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables, entretoises de 1,2m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.

Le poids du système sera de 8 kg/m² environ. Les panneaux seront composés d'une laine de roche de haute densité, d'épaisseur 38 mm qui assurera l’isolation acoustique aux bruits aériens et l’absorption acoustique. La surface exposée sera traitée en voile décoratif en fibre de verre de couleur blanche, et la face cachée comprendra une membrane acoustique en fibre de verre.

Mise en œuvre : La pose des panneaux s’effectuera conformément aux prescriptions de la norme NF P 68 203 – DTU 58.1. Les dalles de rive pourront être coupées au cutter sans bruit ni poussière. Ils seront marqués au dos pour indiquer le sens de pose. Les panneaux seront facilement démontables.

Rendement lumineux : Blanc, >87% de réflexion lumineuse. L = 94,80% selon la norme ISO 11664-4. Brillance : Mate – Le niveau de brillance sera de 85° - selon la norme ISO 2813. La diffusion de la lumière sera de 100%.

# Absorption acoustique : Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, aura un coefficient αw = 0,90 et un coefficient d’absorption Alpha Sabine par octave de (hauteur du plénum hht= 200 mm):

| TONGA dB 41 A | Ep | Hht | αp Coefficient d'absorption pratique |  |  |  |  |  | αw | Classe d’absorption acoustique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |  |  |
| - | 38 | 200 | 0.35 | 0.65 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | A |

Les valeurs seront mesurées selon la norme EN ISO 354 et la classification sera selon la norme EN ISO 11654.

Isolation acoustique : Le coefficient d’isolation acoustique latérale pondéré standard (Dnfw) sera de 41 dB, selon la norme ISO 10848-2. Le coefficient d’isolation acoustique vertical Rw sera de 22 dB selon la norme ISO 10140-2.

Réaction au feu : Les dalles auront une classe de réaction au feu A1(Euroclass) selon la norme EN 13501-1. N° de DOP : G009

Le système de suspension et ossature Quick-Lock sera classé A1 (Euroclass). Les ossatures bénéficieront d’une DOP.

Résistance au feu : Les dalles de Tonga dB 41 A mises en œuvre avec une ossature T24 Quick-Lock selon le rapport d’essai de référence répondront aux exigences de l’article C013 de la réglementation incendie des ERP : et seront classées REI 30 sous support béton ou acier.

Stabilité mécanique : Les dalles devront rester 100% stable dans des environnements de classe C pouvant atteindre 95% d’humidité relative à une température de 30°C . Elles seront testées suivant la norme EN 13964 :2014, Annexe F.

Qualité de l’air intérieur et bien-être : Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011), de classe A+ et seront certifiées EUCEB.

Circularité : Les dalles seront 100% recyclables et les rebuts de production seront majoritairement recyclés. Le contenu recyclé sera de 24%.

# Empreinte environnementale : Pour les projets suivant les certifications LEED, BREEAM et HQE, l’analyse du cycle de vie des dalles sera réalisée suivant la norme EN 15804 et ISO 14025 et sera vérifiée par une tierce partie dans une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) disponible sur la base de données INIES.

Entretien : La dalle pourra être époussetée à l’air comprimé ou dépoussiérée à l'aspirateur et / ou nettoyée avec une brosse légère.