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Marché Privé


Tonga DB 41 E
                                                          
Le plafond sera constitué de panneaux type Tonga dB 41 E ép. 40 mm en module de 600x600 mm ou 1200x600 mm, bord feuilluré, à ossature semi-encastrée, posés sur une ossature en acier galvanisé T de 24 mm, type Quick-Lock, porteurs de 3,6m suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables, entretoises de 1,2m tous les 600 mm et entretoises de 600 mm. 
Les bords formeront un joint creux de 10 mm de profondeur et les angles seront droits et peints.

Dimensions modulaires : elles seront de Choisissez un élément.

L’épaisseur des panneaux sera de 40 mm.

Mise en œuvre : La pose des panneaux s’effectuera conformément aux prescriptions de la norme NF P 68 203 – DTU 58.1. Les dalles de rive pourront être coupées au cutter sans bruit ni poussière. Ils seront marqués au dos pour indiquer le sens de pose. Les panneaux seront facilement démontables.

Rendement lumineux : Blanc, 87% de réflexion lumineuse. L = 94% selon la norme ISO 11664-4. Brillance : Le niveau de brillance sera de 1.2 avec un angle de 85°- selon la norme ISO 2813.

Absorption acoustique : Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, aura un coefficient αw = 0,90 et un coefficient d’absorption Alpha Sabine par octave de (hauteur du plénum hht= 200 mm):
	Tonga DB 41 E
	Ep
	Hht
	αp Coefficient d'absorption pratique
	αw
	Classe d’absorption acoustique

	
	mm
	mm
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz
	4000 Hz
	
	

	-
	40
	200
	0.45
	0.65
	0.85
	0.90
	1.00
	1.00
	0.90
	A



Les valeurs seront mesurées selon la norme EN ISO 354 et la classification sera selon la norme EN ISO 11654.

Isolation Acoustique : Atténuation latérale : Dₙfw = 41 dB en standard, et 52 dB avec Acoustipan. L’indice d’affaiblissement acoustique est de Rw = 20 dB.

[bookmark: _Hlk190710212]Réaction au feu : Les dalles auront une classe de réaction au feu A2-s1,d0 (Euroclasse) selon la norme EN 13501-1 et spécifiée dans la DOP associée. 

Qualité de l’air intérieur et bien-être : Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011), de classe A+ et seront certifiées EUCEB.

[bookmark: _Hlk127797999]Circularité : Les dalles seront 100% recyclables et les rebuts de production seront majoritairement recyclés. Le contenu recyclé sera de 60%.

[bookmark: _Hlk125964164][bookmark: _Hlk127797954][bookmark: _Hlk125708657]Empreinte environnementale : Pour les projets suivant les certifications LEED, BREEAM et HQE, l’analyse du cycle de vie des dalles sera réalisée suivant la norme EN 15804 et ISO 14025 et sera vérifiée par une tierce partie dans une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) disponible sur la base de données INIES. 

Entretien : La dalle pourra être époussetée à l’air comprimé ou dépoussiérée à l'aspirateur et / ou nettoyée avec une brosse légère.
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