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Le système mural sera réalisé avec des panneaux en laine de roche haute densité, d’épaisseur 38 et 77 mm à bords droits (A) revêtus sur la face apparente d’un voile décoratif et d’un voile de verre naturel sur la contre face.

Les panneaux seront composés d'une laine de roche de haute densité. La surface exposée sera traitée en voile décoratif en fibre de verre de couleur blanche ou Eurocolors, et la face cachée comprendra un voile de verre naturel.

Dimensions modulaires : elles seront de 1500x1000 mm 

L’épaisseur des panneaux sera de Choisissez un élément.

Mise en œuvre : La pose des panneaux s’effectuera conformément aux prescriptions de la norme NF P 68 203 – DTU 58.1. Les dalles de rive pourront être coupées au cutter sans bruit ni poussière. Ils seront marqués au dos pour indiquer le sens de pose. Les panneaux seront facilement démontables.

Rendement lumineux : Blanc, 87% de réflexion lumineuse. L = 94% selon la norme ISO 11664-4. Brillance : Mate – Le niveau de brillance sera de 1.2 avec un angle de 85° - selon la norme ISO 2813. 

Absorption acoustique : Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, aura un coefficient αw = 1.00 (38mm) et 1,00 (77mm) et un coefficient d’absorption Alpha Sabine par octave de (hauteur du plénum hht= 200 mm):
	Panneau mural de bord A
	Ep
	Hht
	αp Coefficient d'absorption pratique
	αw
	Classe d’absorption acoustique

	
	mm
	mm
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz
	4000 Hz
	
	

	-
	38
	40
	0.20
	0.65
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	A

	-
	77
	80
	0.60
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	A



Les valeurs seront mesurées selon la norme EN ISO 354 et la classification sera selon la norme EN ISO 11654.

Réaction au Feu : les panneaux mis en œuvre auront le classement de réaction au feu Euroclass A1.

Propriétés thermiques : Les panneaux disposeront d’une résistance thermique R = *Choisissez un élément., mesurée selon la norme EN 12667 et certifiée ACERMI selon la norme EN 13162.

Propriétés mécaniques : Les panneaux seront classés *Choisissez un élément. selon la norme EN 13964 – Annexe F.

Qualité de l’air intérieur et bien-être : Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011), de classe A+ et seront certifiées EUCEB.

[bookmark: _Hlk127797999]Circularité : Les dalles seront 100% recyclables et les rebuts de production seront majoritairement recyclés. Le contenu recyclé sera de 25% (38mm) et 26% (77mm).

[bookmark: _Hlk125964164][bookmark: _Hlk125708657]Empreinte environnementale : L’empreinte environnementale est de 5,05 kg CO₂/m² (38 mm) et 8,73 kg CO₂/m² (77 mm).

Entretien : La dalle pourra être époussetée à l’air comprimé ou dépoussiérée à l'aspirateur et / ou nettoyée avec une brosse légère.




