40/80

DESCRIPTIF PLAFOND

Marché Public

Plafond suspendu à bord type A

Le plafond sera constitué de panneaux à bord droit (A), à ossature apparente, posés sur une ossature en acier galvanisé T24 ou T15, porteurs de 3,6m suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables, entretoises de 1,2m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.

Les panneaux seront composés d'une laine de roche de haute densité avec feuille d’aluminium. La surface exposée sera traitée en voile décoratif en fibre de verre de couleur blanche, et la face cachée comprendra un voile de verre naturel.

Dimensions modulaires : Choisissez un élément.

L’épaisseur des panneaux sera de Choisissez un élément.

Mise en œuvre : La pose des panneaux s’effectuera conformément aux prescriptions de la norme NF P 68 203 – DTU 58.1. Les dalles de rive pourront être coupées au cutter sans bruit ni poussière. Ils seront marqués au dos pour indiquer le sens de pose. Les panneaux seront facilement démontables.

Rendement lumineux : Blanc, 80% de réflexion lumineuse. L = 92% selon la norme ISO 11664-4. Brillance : Le niveau de brillance sera > 1 avec un angle de 85°- selon la norme ISO 2813.

# Absorption acoustique : Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, aura un coefficient αw = 0,55 (40mm) et 0,60 (80mm)  et un coefficient d’absorption Alpha Sabine par octave de (hauteur du plénum hht= 240 mm) :

| PLAFOND ACOUSTIQUE A BORDS DROIT A | Ep | Hht | αp Coefficient d'absorption pratique |  |  |  |  |  | αw | Classe d’absorption acoustique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |  |  |
| - | 40 | 240 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | D |
|  | 80 | 240 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | C |

Les valeurs seront mesurées selon la norme EN ISO 354 et la classification sera selon la norme EN ISO 11654.

Isolation Acoustique : Atténuation latérale 40 mm : Dₙfw = 38 dB en standard, et 48 dB avec Acoustipan.

Réaction au feu : Les panneaux mis en œuvre auront le classement de réaction au feu Euroclasse A1 selon la norme EN 13501-1 et spécifiée dans la DOP associée.

Résistance au Feu :

- Les plafonds à bord type A mis en œuvre sur une ossature Choisissez un élément. seront conformes aux exigences de l’article CO13 de la réglementation incendie des ERP. Leur classement de résistance au feu sera : *Choisissez un élément.

- Les plafonds à bord type A mis en œuvre sur une ossature, seront classés SF30 selon la norme NBN 713-020.

- Le montage sera conforme au rapport d’essai.

Nous consulter pour plus d'information.

Qualité de l’air intérieur : Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011), de classe A et seront certifiées EUCEB.

Circularité : Les dalles seront 100% recyclables et les rebuts de production seront majoritairement recyclés. Le contenu recyclé sera de 25% (40mm) et 26%.

# Empreinte environnementale : L’empreinte environnementale est de 5,83 kg CO₂/m² pour une épaisseur de 40 mm et de 9,05 kg CO₂/m² pour une épaisseur de 80 mm.

Entretien : La dalle pourra être époussetée à l’air comprimé ou dépoussiérée à l'aspirateur et / ou nettoyée avec une brosse légère.