DESCRIPTIF TYPE PLAFOND EUROCOUSTIC

38 / 77

Marché Privé

38

35

Acoustished

Le plafond suspendu sera réalisé avec des panneaux autoportants en laine de roche haute densité Eurocoustic de type ACOUSTISHED® A 40 et A 80 à bords droits (A) revêtus sur la face apparente d’un voile décoratif de référence Choisissez un élément et d’un voile de verre naturel sur la contreface.

Dimensions modulaires : elles seront de * Choisissez un élément.

L’épaisseur des panneaux sera de Choisissez un élément..

Mise en œuvre : La pose des panneaux s’effectuera conformément aux prescriptions de la norme NF P 68 203 – DTU 58.1. Les dalles de rive pourront être coupées au cutter sans bruit ni poussière. Ils seront marqués au dos pour indiquer le sens de pose. Les panneaux seront facilement démontables.

Rendement lumineux : Blanc, 87% de réflexion lumineuse. L = 94% selon la norme ISO 11664-4. Brillance : Mate – Le niveau de brillance sera de 1.2 avec un angle de 85° - selon la norme ISO 2813.

# Absorption acoustique : Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, aura un coefficient αw = 1,00 et un coefficient d’absorption Alpha Sabine par octave de (hauteur du plénum hht= 200 mm):

| Acoustished A | Ep | Hht | αp Coefficient d'absorption pratique |  |  |  |  |  | αw | Classe d’absorption acoustique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |  |  |
| - | 38 | 200 | 0.60 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | A |
| - | 77 | 200 | 0.70 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | A |

Les valeurs seront mesurées selon la norme EN ISO 354 et la classification sera selon la norme EN ISO 11654.

Réaction au Feu : les panneaux mis en œuvre auront le classement de réaction au feu Euroclass A1.

Propriétés thermiques : Les panneaux disposeront d’une résistance thermique R = *Choisissez un élément., mesurée selon la norme EN 12667 et certifiée ACERMI selon la norme EN 13162.

Propriétés mécaniques : Les panneaux seront classés *Choisissez un élément. selon la norme EN 13964 – Annexe F.

Stabilité mécanique : Les dalles devront rester 100% stable dans des environnements de classe C pouvant atteindre 95% d’humidité relative à une température de 30°C . Elles seront testées suivant la norme EN 13964 :2014, Annexe F.

Qualité de l’air intérieur et bien-être : Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011), de classe A+ et seront certifiées EUCEB.

Circularité : Les dalles seront 100% recyclables et les rebuts de production seront majoritairement recyclés. Le contenu recyclé sera de *Choisissez un élément.

# Empreinte environnementale : L’empreinte environnementale est de 5,05 kg CO₂/m² (38mm) et de 8,73 kg CO₂/m² (77mm).

Entretien : La dalle pourra être époussetée à l’air comprimé ou dépoussiérée à l'aspirateur et / ou nettoyée avec une brosse légère.